ANAGRAMA DE LABORATORIO

OBRA:   ………………………......…………………………………………….

CLAVE:   ……….................…………………………………………………..

EXPEDIENTE AOPJA Nº:   …………………………………………………..

MODELO DE INFORME DE INSPECCION DE PLANTAS DE HORMIGÓN

Central de	……………………………………………………………………….....

Situada en 	………………………………………………………………………….

Fecha de verificación	………………………………………………………...............

Marca y modelo de la planta	……………………………………………….............

DOSIFICADORA………………………........

AMASADORA……….……………………......

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se han tomado muestras para ensayos de laboratorio? |  |  |

En caso afirmativo anotarlas en el cuadro siguiente:

| MUESTRAS | Nº REFERENCIA DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO |
| --- | --- |
| ARIDOS |  |
| CEMENTO |  |
| AGUA |  |
| ADITIVOS |  |
| ADICIONES |  |
| HORMIGÓN |  |

INDICE                                                                                                                                                 PG.

0.	INTRODUCCIÓN	3

1.	DATOS GENERALES	3

1.1	DATOS DE LA INSTALACIÓN (OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES)	3

1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA	3

1.3	PERSONAL	3

1.4	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	3

1.5	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	3

2.	PRODUCTOS A SUMINISTRAR Y DOCUMENTACIÓN	3

2.1	HORMIGÓN SUMINISTRADO	3

2.2	MATERIALES CONSTITUYENTES DEL HORMIGÓN	3

2.3	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	3

3	MATERIAS PRIMAS	3

3.1	CEMENTO	3

3.1.1	Tipos de cementos	3

3.1.2	Almacenamiento	3

3.2	AGUA	3

3.3	ÁRIDOS	3

3.3.1	Tipos de áridos	3

3.3.2	Acopios de los áridos	3

3.4	ADITIVOS	3

3.5	ADICIONES	3

4	INSTALACIONES	3

4.1	INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN	3

4.1.1	Precisión de los medidores.  (Anexo 2.1)	3

4.1.2	Desviaciones en medición.  (Anexo 2.2)	3

4.2	EQUIPOS DE AMASADO	3

4.2.1	Amasadora fija.	3

4.2.2	Amasadora móvil (camión hormigonera).	3

5	DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  HORMIGÓN Y MATERIALES CONSTITUYENTES	3

5.1	DOCUMENTACIÓN DE LOS HORMIGONES	3

5.2	CEMENTO	3

5.3	AGUA	3

5.4	ÁRIDOS	3

5.5	ADITIVOS	3

5.6	ADICIONES	3

5.7	CONTROL DE PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN	3

6	DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO (ANEXO 3)	3

7	SISTEMAS DE  GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES	3

8	RESULTADO DE LA INSPECCION	3

9	COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU CASO)	3

10	FIRMAS	3

ANEXO 1.  Documentación previa de los tipos de hormigón previstos de suministra a obra:

- Certificado del Distintivo Oficialmente Reconocido

- Certificado de otros Distintivos de carácter voluntario

- Ensayos previos (si no hay experiencia previa del empleo de hormigones con los materiales y dosificación previstos en la obra) o  documentación acreditativa de experiencia previa de utilización de los tipos de hormigón a suministrar a obra.

- Ensayos característicos de resistencia (en caso de no disponer de experiencia previa de utilización)

- Los certificados de dosificación de cada tipo de hormigón que se empleará en la obra (con una antigüedad inferior a 6 meses).

- Modelo de Certificado de garantía final del suministro de hormigón.

ANEXO 2.  Instalaciones de dosificación.

ANEXO 2.1.  Capacidad y precisión de los medidores

Informes de tarado de básculas y medidores

ANEXO 2.2.  Verificación sobre amasada/s de prueba

ANEXO 3.  Ejemplar de albarán de suministro de hormigón

ANEXO 4.  Documentación referente a los materiales constituyentes.

- Certificados de los suministradores

- Certificados de ensayo

- Albaranes de los suministradores.

- Resumen de ensayos de autocontrol (en su caso)

ANEXO 5.  Documentación referente a certificaciones voluntarias.

(En el caso de que la instalación disponga de alguna certificación de calidad de carácter voluntaria, diferente a Distintivo Oficialmente Reconocido)

# INTRODUCCIÓN

Según EHE Art. 84.2. La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar una visita de inspección a las instalaciones de fabricación de los materiales incluidos en el ámbito de este artículo. Dicha visita se realizará preferiblemente antes del inicio del suministro y tendrá como objeto comprobar la idoneidad para la fabricación y la implantación de un control de producción conforme con la legislación vigente y con esta instrucción.

En esta inspección, según EHE Art. 86.4.2.,  se comprobará que se ha implantado un control de producción conforme con la reglamentación vigente que sea de aplicación y que está correctamente documentado, mediante el registro de sus comprobaciones y resultados de ensayo en los correspondientes documentos de autocontrol.  La inspección comprobará también que la central de hormigón dispone de un sistema de gestión de los acopios de materiales componentes, según lo establecido en 71.2.2, que permita establecer la trazabilidad entre los suministros de hormigón y los materiales empleados para su fabricación

En el modelo, los recuadros con raya continua negra en letra “cursiva” se refieren a una Instrucción o Normativa, y se reflejará al principio del párrafo la Instrucción, Norma de aplicación o Recomendaciones de Organismos Oficiales.

Cuando en el interior del cuadro figure con letra normal, se refiere a instrucciones para el inspector en el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo

# DATOS GENERALES

## DATOS DE LA INSTALACIÓN (OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES)

## IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA

- Propietario

- Domicilio social

- NIF

- Teléfono

- FAX

- Persona de contacto

## PERSONAL

- Nombre del responsable de la fabricación

- Nombre del responsable del Control de producción

- Relación de este último con la empresa

- ¿Hay en la central otra persona encargada del control de producción?

- En caso afirmativo, nombre de la persona.

- ¿Qué relación tiene esta persona con la empresa?

## PERMISOS Y AUTORIZACIONES

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene autorización de la Consejería de Industria? |  |  |
| ¿Tiene autorización de la Delegación de Medio Ambiente? |  |  |
| ¿Tiene licencia de apertura? |  |  |

## CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

| Producción teórica (m3/h) |  |
| --- | --- |
| Capacidad de la amasada |  |
| Distancia media a la obra |  |
| Tiempo estimado de transporte |  |

COMENTARIOS

# PRODUCTOS A SUMINISTRAR Y DOCUMENTACIÓN

En este apartado se resumen: - Los tipos de hormigón y sus materiales constituyentes, que se van a preparar en esta instalación para la obra. - La documentación que se solicitará en la inspección referida a los materiales y a la propia instalación. Posteriormente, en los siguientes apartados de la inspección se detallará lo aquí solicitado para los materiales y la instalación. Previo a la visita de inspección, hay que mandar este apartado 2 al responsable de la instalación para que tenga preparada toda la documentación que se le requerirá en la inspección.

## HORMIGÓN SUMINISTRADO

En la siguiente tabla se indicarán todos los tipos de hormigón que la planta suministrará a la obra de acuerdo con el formato de tipificación indicado en EHE Art. 39.2 . T-R / C / TM / A, donde: T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en el de pretensado. R Resistencia característica especificada, en N/mm². C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en EHE Art. 31.5. TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en EHE Art. 28.3. A Designación del ambiente, de acuerdo con EHE Art. 8.2.1. En el caso de utilizarse hormigones indicados en los anejos de la EHE, sus designaciones se ajustarán a lo especificados en estos anejos: - Hormigón con fibras, con el formato de tipificación indicado en EHE Anejo 14: T – R / f-R1-R3 / C / TM-TF / A donde: T Indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de hormigón armado y HPF en el caso de hormigón pretensado R Resistencia característica a compresión especificada, en N/mm² f Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el caso de fibras poliméricas y V en el caso de fibra de Vidrio R1,R3 Resistencia característica residual a flexotracción especificada fR,1,k y fR,3,k, en N/mm² C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en 31.5 TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.2 TF Longitud máxima de la fibra, en mm. A Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1 - Hormigón reciclado, con formato de tipificación según EHE Anejo 15: Igual que en hormigón convencional, donde la sigla T indicativa del tipo de hormigón será HRM ó HRA para el caso de hormigones en masa o armados, respectivamente, fabricados con árido reciclado. En cuanto a la resistencia característica, se recomienda utilizar la serie incluida en el articulado con el límite superior de 40 N/mm2. - Hormigón ligero, con formato de tipificación según EHE Anejo 16: : Igual que en hormigón convencional , donde la sigla T indicativa del tipo de hormigón será HLE y la misma serie de resistencia especificada en N/mm2: HLE – 25, HLE – 30, HLE – 35, HLE – 40, HLE – 45 y HLE – 50. - Hormigón autocompactante, con formato de tipificación según EHE Anejo 17: análoga a la de los hormigones de compactación convencional, sin más que utilizar como indicativo C de la consistencia las siglas AC, de acuerdo con la siguiente expresión. T-R/AC/TM/A. Alternativamente, se podrá definir la autocompactabilidad mediante la combinación de las clases correspondientes al escurrimiento (AC-E), viscosidad (AC-V) y resistencia al bloqueo (AC-RB), de acuerdo con la siguiente expresión: T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A. - Hormigón de uso no estructural con formato de tipificación según EHE Anejo 18: Hormigón de Limpieza (HL). El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera: HL-150/C/TM Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3. Hormigones No Estructurales (HNE) con la siguiente Tipificación: HNE-15/C/TM. La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Debido a la baja resistencia que requieren estos hormigones y, consecuentemente bajos contenidos de cemento, entre sus requisitos no parece necesario que deba consignarse en su designación ningún tipo de referencia al ambiente. Se definirá para cada tipo de hormigón, si está en posesión de un Distintivo de Calidad oficialmente reconocido conforme a lo especificado en EHE Anejo 19, además de indicar el valor correspondiente al coeficiente de variación que se especifica en dicho documento.

- Tipos de hormigón a suministrar para la obra

Insertar tantas filas como sean necesarias para cumplimentar la siguiente tabla:

| T-R | C | TM | A | Distintivo de Calidad | Coeficiente de variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En el caso de hormigón con fibras según EHE Anejo 14:

| T-R | f-R1-R3 | C | TM-TF | A | Distintivo de Calidad | Coeficiente de variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

COMENTARIOS

## MATERIALES CONSTITUYENTES DEL HORMIGÓN

En las siguientes tablas se indicará la información solicitada para los materiales constituyentes de los distintos tipos de hormigón definidos en el punto anterior. Se repetirán las tablas para cada tipo de hormigón a utilizar. Según EHE Art. 28.2 Designación de los áridos, estos se designarán, de acuerdo con el siguiente formato: d/D – IL – N donde: d/D Fracción granulométrica, comprendida entre un tamaño mínimo, d, y un tamaño máximo, D, en mm. IL Forma de presentación: R, rodado; T, triturado (de machaqueo); M, mezcla. N Naturaleza del árido (C, calizo; S, silíceo; G, granito; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial; R, reciclado Según EHE Art. 29.2 Tipos de aditivos, en el marco de esta Instrucción, se consideran fundamentalmente los cinco tipos de aditivos que se recogen en la tabla 29.2. según su función principal: Reductores de agua / Plastificantes: Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. Reductores de agua de alta actividad / Superplastificantes: Disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón sin modificar la trabajabilidad o aumentar significativamente la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. Modificadores de fraguado / Aceleradores, retardadores: Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. Inclusores de aire: Producir en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las heladas. Multifuncionales: Modificar más de una de las funciones principales definidas con anterioridad.

- Indicar en la siguiente tabla la información solicitada para los materiales constituyentes de los distintos tipos de hormigón  indicados en el punto anterior.

Repetir para cada tipo de hormigón las siguientes tablas:

| T-R / C / TM / A |  |
| --- | --- |

CEMENTO

| TIPO | PROCEDENCIA |
| --- | --- |

ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS

| (D/d) FRACCION GRANULOMETRICA | (IL) FORMA DE PRESENTACIÓN | (N) NATURALEZA | CANTERA/GRAVERA |
| --- | --- | --- | --- |

ADITIVOS

| TIPO DE ADITIVO | DESIGNACIÓN COMERCIAL | FABRICANTE |
| --- | --- | --- |

ADICIONES

(solo permitidas en el caso de emplearse un cemento tipo CEM I)

| ADICIONES | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Cenizas volantes |  |  |
| Humo de sílice |  |  |

COMENTARIOS

## DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

En la siguiente tabla se indica la documentación que se requerirá en esta inspección, documentación referida a los materiales y a la propia instalación. En algunos casos sólo se solicitará para su revisión y para otros deberá aportarse copia de la misma ya que se deberá adjuntar en los anexos de este informe.

| DOCUMENTACIÓN | REVISAR | APORTAR COPIA |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN DE LOS HORMIGONES |  |  |
| DISTINTIVO DE CALIDAD DE HORMIGONES (SEGÚN EHE ANEJO 19) |  | X |
| Certificado de otros Distintivos de carácter voluntario |  | X |
| ENSAYOS PREVIOS (Si no hay experiencia previa del empleo de hormigones con los materiales y dosificación previstos en la obra) |  | X |
| ENSAYOS CARACTERISTICOS DE RESISTENCIA (O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EXPERIENCIA PREVIA DE UTILIZACIÓN DEL HORMIGON) |  | X |
| CERTIFICADOS DE DOSIFICACIÓN SEGÚN ANEJO 22 DE EHE-08 (Con una antigüedad inferior a 6 meses) |  | X |
| Modelo de Certificado de garantía final del suministro de hormigón |  | X |
| REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA SEGÚN ORDEN DE 21/11/2001 | X |  |
| DOCUMENTACIÓN DE MATERIALES CONSTITUYENTES |  |  |
| MARCADO CE. ETIQUETA DE PRODUCTO |  | X |
| MARCADO CE. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |  | X |
| CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EMITIDO POR LA ENTIDAD NOTIFICADA |  | X |
| CERTIFICADOS DE ENSAYO DE LOS MATERIALES QUE NO SE DISPONGA DE MARCADO CE |  | X |
| DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO |  |  |
| ALBARANES DE SUMINISTRO DE LOS HORMIGONES FABRICADOS POR LA INSTALACIÓN |  | X |
| ALBARANES DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CONSTITUYENTES DE LOS HORMIGONES |  | X |
| DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE CALIDAD |  |  |
| AUTORIZACIÓN CONSEJERÍA DE INDUSTRIA | X |  |
| AUTORIZACIÓN DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE | X |  |
| LICENCIA DE APERTURA | X |  |
| INFORME DE TARADO DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES |  | X |
| CERTIFICACIONES Y SELLOS DE CALIDAD VOLUNTARIAS, (AJENAS A DISTINTIVO DE CALIDAD SEGÚN EHE ANEJO 19) |  | X |

# MATERIAS PRIMAS

En este apartado se solicita información y documentación técnica y de calidad de los materiales constituyentes de los hormigones. La documentación para la cual se exige “copia”, se deberá aportar en el anexo 5 de este informe

## CEMENTO

### Tipos de cementos

Los cementos utilizables para la fabricación de hormigón quedan definidos en EHE Art. 26 y se dividen en: - Cementos sujetos a Marcado CE (según anejo 1 de RC-08): cementos comunes y cementos con características adicionales de bajo calor de hidratación, correspondientes al mismo tipo y clase resistente que los cementos comunes. - Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988 (según Anejo 2 de RC-08): Cementos para usos especiales ESP VI-1 (solo utilizable para hormigón en masa) y los cementos blancos y los cementos con características adicionales (de resistencia a sulfatos y al agua de mar) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que los cementos comunes.

Indicar en la siguiente tabla los tipos de cemento que se emplearán en cada uno de los hormigones que se fabricarán para la obra.

| HORMIGON TIPO | CEMENTO TIPO | FABRICA DE PROCEDENCIA | Nº CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE (*) |
| --- | --- | --- | --- |

(*)  Para los cementos no sujetos a marcado CE se indicará la Contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

### Almacenamiento

EHE Art. 71.3.1.2. El suministro y almacenamiento del cemento en la central de hormigón se efectuará conforme a lo establecido en la reglamentación específica vigente. RC-08; Artículo 7. El almacenamiento de los cementos a granel, una vez aceptada la remesa, se efectuará en silos estancos y se evitará, en particular ,su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. El almacenamiento de los cementos envasados, una vez aceptada la remesa, deberá realizarse sobre palets, o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento en las que puedan dañarse éstos o la calidad del cemento. Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

- Nº de silos

- Indicar todos los tipos de cemento almacenado en los silos:

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Están los silos identificados indicando la designación del cemento que contienen? |  |  |
| ¿Se almacena siempre un mismo tipo de cemento en cada silo? |  |  |
| En caso negativo, indicar que proceso se realiza cuando se cambia de tipo de cemento: |  |  |
| ¿Está prevista la utilización de cemento envasado? |  |  |
| En el caso afirmativo |  |  |
| ¿Se almacenan sobre palets o de forma que no queden en contacto con el suelo? |  |  |
| ¿Se dispone de un local adecuado para el almacenamiento del cemento envasado? |  |  |

COMENTARIOS

## AGUA

EHE Art. 27 En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas. Según EHE Art. 71.2.2.en el caso de existir instalaciones para almacenamiento de agua serán tales que eviten cualquier contaminación.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿El agua utilizada en la fabricación del hormigón procede de la red de abastecimiento? |  |  |
| En caso negativo, indicar procedencia: |  |  |
| ¿Se tiene prevista la utilización de agua de diferentes procedencias? |  |  |
| ¿Se dispone de depósitos para almacenamiento de agua? |  |  |
| ¿Se tiene prevista la utilización de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de hormigón? |  |  |

COMENTARIOS

## ÁRIDOS

### Tipos de áridos

EHE Art. 28.1 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº 16 de esta Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. EHE Art. 28.3.1. A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso total, a la mezcla de las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o árido fino total a la mezcla de las distintas fracciones de árido fino que se utilicen; y árido total (cuando no haya lugar a confusiones, simplemente árido), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. EHE Art. 71.3.2.3. El árido deberá componerse de al menos dos fracciones granulométricas, para tamaños máximos iguales o inferiores a 20 mm, y de tres fracciones granulométricas para tamaños máximos mayores. Si se utiliza un árido total suministrado, el fabricante del mismo deberá proporcionar la granulometría y tolerancias de fabricación del mismo, a fin de poder definir un huso granulométrico probable que asegure el control de los áridos de la fórmula de trabajo. Los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón están sujetos a la Directiva europea de productos de construcción, por lo que es obligado su marcado CE. La norma armonizada donde se indican las especificaciones para su marcado es la UNE EN 12620 ó UNE-EN 13055-1 (en el caso de áridos ligeros), lo que debe figurar en sus etiquetas CE.

Indicar en la siguiente tabla los áridos que se emplearán en cada uno de los hormigones que se fabricarán para la obra.

Insertar tantas filas como sean necesarias para cumplimentar la siguiente tabla:

ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS

| HORMIGÓN TIPO | DESIGNACIÓN (UNE EN 12620) (*) | CANTERA/GRAVERA | Nº CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE |
| --- | --- | --- | --- |

(*)  Designación según UNE-EN 13055-1 en el caso de utilización de áridos ligeros.

### Acopios de los áridos

EHE Art. 71.2.2. Sistemas de gestión de los acopios Los áridos se almacenarán sobre una base anticontaminante que evite su contacto con el terreno. La mezcla entre los apilamientos de fracciones granulométricas distintas se evitará con tabiques separadores o con espaciamientos amplios entre ellos. EHE Art. 71.3.1.1. Áridos Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

Nº total de fracciones granulométricas en planta

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de fracciones granulométricas de áridos reciclados? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se acopian en un lugar apartado del resto de áridos? |  |  |
| ¿Los acopios de áridos tienen apariencia homogénea? |  |  |
| ¿Los áridos se almacenarán sobre una base anticontaminante que evite su contacto con el terreno? |  |  |
| ¿Existen tabiques separadores entre las diferentes fracciones granulométricas? |  |  |
| Si no se dispone de tabiques separadores ¿existe suficiente espacio entre los acopios para que no se produzca mezcla de las diferentes fracciones? |  |  |
| ¿Se aprecia intercontaminación entre acopios? |  |  |

COMENTARIOS

## ADITIVOS

EHE Art. 71.3.1.4. Aditivos En el caso de aditivos pulverulentos, se almacenarán en las mismas condiciones que los cementos. Cuando los aditivos sean líquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en agua, los depósitos para su almacenamiento deberán estar protegidos de la helada, evitar cualquier contaminación y garantizar que no se producen depósitos o residuos de materiales en su fondo, manteniendo la uniformidad de todo el aditivo.

Indicar en la siguiente tabla los aditivos que se emplearán en cada uno de los hormigones que se fabricarán para la obra.

Insertar tantas filas como sean necesarias para cumplimentar la siguiente tabla:

| HORMIGÓN TIPO | DESIGNACIÓN COMERCIAL | FABRICANTE | Nº CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE |
| --- | --- | --- | --- |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| En caso de utilizarse aditivos, |  |  |
| ¿Se almacenan correctamente? |  |  |

COMENTARIOS

## ADICIONES

EHE Art. 71.3.1.3. Adiciones Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.

| HORMIGÓN TIPO | CEMENTO | TIPO DE ADICIÓN | Nº CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE |
| --- | --- | --- | --- |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| En caso de utilizarse adiciones, |  |  |
| ¿Se almacenan correctamente? |  |  |

COMENTARIOS

# INSTALACIONES

Para cumplimentar este apartado, en el caso de que en una misma planta se disponga de más de una instalación dosificadora, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: - Lo indicado en los puntos 4.1, 4.1.1 y 4.1.2 se verificará en todas las dosificadoras existentes con las que se prevea la fabricación de hormigón para suministro a obra. - Si la respuesta no coincide, se marcará la casilla correspondiente a SI y a NO indicando esta última respuesta con asteriscos que se aclararán en el apartado de comentarios de cada punto, concretando en que instalación se detecta la incidencia. Se adjuntarán como Anexo 3 y 4 los datos correspondientes a todas las Instalaciones Dosificadoras.

## INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN

EHE Art. 71.2.3. Las instalaciones de dosificación dispondrán de silos con compartimientos adecuados y separados para cada una de las fracciones granulométricas necesarias de árido. Cada compartimiento de los silos será diseñado y montado de forma que pueda descargar con eficacia, sin atascos y con una segregación mínima, sobre la tolva de la báscula. Deberán existir los medios de control necesarios para conseguir que la alimentación de estos materiales a la tolva de la báscula pueda ser cortada con precisión cuando se llega a la cantidad deseada. Las tolvas de las básculas deberán estar construidas de forma que puedan descargar completamente todo el material que se ha pesado. Los instrumentos indicadores deberán estar completamente a la vista y lo suficientemente cerca del operador para que pueda leerlos con precisión mientras se está cargando la tolva de la báscula. El operador deberá tener un acceso fácil a todos los instrumentos de control.

| Tipo de instalación |  | Número de tolvas | Capacidad de amasado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosificadora para amasadoras móviles |  |  |  |
| Dosificadora para amasadora fija |  |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Es adecuado el estado de los silos y compartimientos de la Central? |  |  |
| Indicar sistema de carga de las tolvas, (Vehículo y tipo): |  |  |
| ¿Existen medios adecuados para cortar la alimentación de las tolvas cuando se llega a la cantidad deseada? |  |  |
| ¿Se realiza la descarga completa de todo el material que se ha pesado? |  |  |
| ¿Es correcta la situación de los instrumentos indicadores y de control? |  |  |

EHE Art. 71.2.3. Bajo cargas estáticas, las básculas deberán tener una apreciación del 0,5 por 100 de la capacidad total de la escala de la báscula. Para comprobarlo deberá disponerse de un conjunto adecuado de pesas patrón. Se deberán mantener perfectamente limpios todos los puntos de apoyo, las articulaciones y partes análogas de las básculas. El medidor de agua deberá tener una precisión tal que no se rebase la tolerancia de dosificación establecida en 71.3.2.4. Los dosificadores para aditivos estarán diseñados y marcados de tal forma que se pueda medir con claridad la cantidad de aditivo correspondiente a 50 kilogramos de cemento. En el caso de centrales que dispongan de sistemas de pesaje electrónico, será suficiente la existencia de una base de datos informatizada en la que, mediante un programa específico, se registren automáticamente los datos correspondientes a las dosificaciones de aditivos de las diferentes amasadas fabricadas. EHE Art. 71.3.2.2. Cemento El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso de cemento será del ±3%. EHE Art. 71.3.2.3. Áridos Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Para la medición de su humedad superficial, la central dispondrá de elementos que permitan obtener sistemáticamente este dato, mediante un método contrastado y preferentemente de forma automática. La tolerancia en peso de los áridos, tanto si se utilizan básculas distintas para cada fracción de árido, como si la dosificación se realiza acumulada, será del ±3%. EHE Art. 71.3.2.4. Agua El agua de amasado está constituida, fundamentalmente, por la directamente añadida a la amasada, la procedente de la humedad de los áridos y, en su caso, la aportada por aditivos líquidos. El agua añadida directamente a la amasada se medirá por peso o volumen, con una tolerancia del ±1%. En el caso de amasadoras móviles (camiones hormigonera) se medirá con exactitud cualquier cantidad de agua de lavado retenida en la cuba para su empleo en la siguiente amasada. Si esto es prácticamente imposible, el agua de lavado deberá ser eliminada antes de cargar la siguiente amasada del hormigón. El agua total se determinará con una tolerancia del ±3% de la cantidad total prefijada. EHE Art. 71.3.2.5. Adiciones Cuando se utilicen, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ±3%. EHE Art. 71.3.2.6. Aditivos Los aditivos pulverulentos deberán ser medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en peso o en volumen. En ambos casos, la tolerancia será el ±5% del peso o volumen requeridos. La incorporación de aditivos puede realizarse bien en planta bien o en obra.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de registro de la producción diaria de hormigón con los datos reales de dosificación? |  |  |
| ¿Es adecuado el estado de las básculas? |  |  |
| ¿Es adecuado el estado de los dosificadores? |  |  |
| ¿Hay básculas diferentes para el pesado del cemento y los áridos? |  |  |
| ¿Hay básculas diferentes para el pesado de las diferentes fracciones de áridos? |  |  |
| ¿Hay dosificadores diferentes para cada tipo de aditivos? |  |  |
| En caso negativo, indicar procedimiento de limpieza del sistema dosificador si los aditivos no son compatibles entre si (según documentación aportada por el suministrador): |  |  |
| ¿Se dispone de un registro automático de los datos correspondientes a las dosificaciones de aditivos de las diferentes amasadas fabricadas? |  |  |
| ¿Se tiene prevista la incorporación de aditivos fuera de las instalaciones de la planta? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar que aditivo y si los camiones hormigonera están equipados con sistema de dosificación: |  |  |
| ¿Se realiza medición de cualquier cantidad de agua de lavado retenida en la cuba del camión hormigonera para su empleo en la siguiente amasada? |  |  |
| En caso de que no se realice esta medición ¿Se elimina totalmente el agua de lavado antes de cargar la siguiente amasada? |  |  |
| ¿Se realiza control de la humedad de los áridos? |  |  |
| Indicar periodicidad y método de determinación: |  |  |
| Si no es continuo el control de humedad, ¿Cómo se trabaja con acopios húmedos tras lluvia?: |  |  |
| ¿Se dispone de registro de las mediciones de humedad de los áridos? |  |  |

COMENTARIOS

### Precisión de los medidores.  (Anexo 2.1)

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Es correcta la precisión de la/s báscula/s para dosificación de áridos? |  |  |
| ¿Se verifica periódicamente la/s báscula/s para dosificación de áridos? |  |  |
| En caso afirmativo indicar periodicidad y fecha de última verificación: |  |  |
| ¿Es correcta la precisión de la báscula para dosificación de cemento? |  |  |
| ¿Se verifica periódicamente la/s báscula/s para dosificación de cemento? |  |  |
| En caso afirmativo indicar periodicidad y fecha de última verificación: |  |  |
| En el caso de utilizarse adiciones: |  |  |
| ¿Es correcta la precisión de la báscula para dosificación de adiciones? |  |  |
| ¿Se verifica periódicamente la/s báscula/s para dosificación de adiciones? |  |  |
| En caso afirmativo indicar periodicidad y fecha de última verificación: |  |  |
| ¿Es correcta la precisión del medidor para dosificación de agua? |  |  |
| ¿Se verifica periódicamente el medidor para dosificación de agua? |  |  |
| En caso afirmativo indicar método, periodicidad y fecha de última verificación: |  |  |
| ¿Es correcta la precisión del medidor para dosificación de aditivo? |  |  |
| ¿Se verifica periódicamente el medidor para dosificación de aditivos? |  |  |
| En caso afirmativo indicar método, periodicidad y fecha de última verificación: |  |  |
| ¿Se dispone de un conjunto adecuado de pesas patrón para comprobación de las básculas? |  |  |
| En caso afirmativo enumerar: |  |  |
| ¿Se calibran periódicamente estas pesas patrón? |  |  |
| En caso afirmativo indicar periodicidad y fecha de última calibración: |  |  |
| ¿La calibración de las pesas patrón se realiza mediante una entidad externa? |  |  |
| En caso de realizarse internamente, indicar procedimiento: |  |  |
| ¿Se dispone de registro de verificación de básculas? |  |  |
| ¿Se dispone de registro de verificación de medidores de agua y aditivos? |  |  |
| ¿Durante la inspección se realizó verificación de básculas y otros medidores? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar báscula/medidor y resultado de la verificación: |  |  |

COMENTARIOS

### Desviaciones en medición.  (Anexo 2.2)

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se han verificado las desviaciones en medición de la planta? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar si entran dentro de las tolerancias las mediciones de los componentes: |  |  |
| - Cemento |  |  |
| - Áridos |  |  |
| - Agua |  |  |
| - Adiciones |  |  |
| - Aditivos |  |  |
| ¿Se realiza corrección de la dosificación de agua según la humedad de los áridos? |  |  |
| ¿Se realiza corrección de la dosificación de agua según aportación de aditivos líquidos? |  |  |

COMENTARIOS

## EQUIPOS DE AMASADO

EHE Art. 71.2.4. Los equipos pueden estar constituidos por amasadoras fijas o móviles capaces de mezclar los componentes del hormigón de modo que se obtenga una mezcla homogénea y completamente amasada, capaz de satisfacer los requisitos de consistencia y resistencia, y al menos dos de: densidad, contenido en aire, contenido de árido grueso o módulo granulométrico del árido, según especificaciones indicadas en la tabla 71.2.4. Estos equipos se examinarán periódicamente para ver que no hay residuos de hormigón o mortero endurecido y detectar posibles desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior, procediéndose, en caso necesario, a comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriores. Las amasadoras, tanto fijas como móviles, deberán ostentar, en un lugar destacado, una placa metálica en la que se especifique: - para las fijas, la velocidad de amasado y la capacidad máxima del tambor, en términos de volumen de hormigón amasado. - para las móviles, el volumen total del tambor, su capacidad máxima en términos de volumen de hormigón amasado, y las velocidades máxima y mínima de rotación. Las amasadoras fijas deberán tener un temporizador adecuado que no permita la descarga de las amasadas hasta que no se haya cumplido el tiempo de amasado prescrito. La homogeneidad del hormigón amasado por estos equipos se examinará con frecuencia anual en el caso de amasadoras fijas y al menos, a la tercera parte de la flota de amasadoras móviles, de forma que en el plazo máximo de tres años estén ensayadas el 100 por 100 de las amasadoras de la central. Asimismo, con carácter anual, se realizará una inspección visual, del 100 por 100 de las amasadoras móviles, para detectar la presencia de residuos de hormigón, así como desperfectos o desgastes en las paletas o en la superficie interior. EHE Art. 71.4.1. Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué procedimiento se tiene previsto utilizar para el amasado del hormigón?: |  |  |
| - Totalmente en amasadora fija |  |  |
| - Iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil antes de su transporte |  |  |
| - En amasadora móvil antes de su transporte |  |  |

### Amasadora fija.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se especifican los datos de velocidad de amasado y capacidad máxima del tambor en la placa metálica de identificación? |  |  |
| Indicar velocidad de amasado y volumen máximo del tambor: |  |  |
| Indicar volumen de la amasada de hormigón: |  |  |
| Indicar tiempo aproximado para la dosificación de los componentes: |  |  |
| Indicar duración del amasado: |  |  |
| ¿Existe dispositivo de control del tiempo de amasado? |  |  |
| ¿Se dispone de temporizador que no permite la descarga hasta no cumplir el tiempo especificado? |  |  |
| ¿Se examina entre carga de diferentes amasadas el interior del tambor para comprobar que no quedan restos de la amasada anterior? |  |  |
| ¿Se examina periódicamente el interior del tambor para comprobar el estado de las paletas y la superficie interior? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar periodicidad: |  |  |
| ¿Se realiza autocontrol de la uniformidad de amasado? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar periodicidad, ensayos realizados y fecha de última comprobación: |  |  |

COMENTARIOS

### Amasadora móvil (camión hormigonera).

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de un listado de camiones hormigonera fijos en la planta? |  |  |
| Indicar número de camiones de los que se puede disponer en planta: |  |  |
| ¿Se dispone de un listado de camiones aceptados para la obra? |  |  |
| ¿Disponen los camiones de un sistema de localización geográfica? |  |  |
| Verificar en , al menos, dos camiones si en la placa metálica identificativa se indican las características: |  |  |
| - Volumen total del tambor |  |  |
| - Capacidad máxima de amasado |  |  |
| - Velocidad máxima de rotación |  |  |
| - Velocidad mínima de rotación |  |  |
| En caso de utilizarse el camión hormigonera únicamente como elemento de transporte: |  |  |
| ¿Excede el volumen de hormigón transportado del 80% del volumen total del tambor? |  |  |
| En caso de utilizarse el camión hormigonera como complemento de amasado de amasadora fija y elemento de transporte, indicar tiempo adicional de amasado antes de transporte: |  |  |
| ¿Excede el volumen de hormigón amasado y transportado de los 2/3 del volumen total del tambor? |  |  |
| En caso de utilizarse el camión hormigonera como amasadora y elemento de transporte, indicar tiempo de amasado antes de transporte: |  |  |
| ¿Excede el volumen de hormigón amasado y transportado de los 2/3 del volumen total del tambor? |  |  |
| ¿Se examina entre carga de diferentes amasadas el interior del tambor para comprobar que no quedan restos de la amasada anterior? |  |  |
| ¿Se examina periódicamente el interior del tambor para comprobar el estado de las paletas y la superficie interior? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar periodicidad: |  |  |
| ¿Se realiza autocontrol de la uniformidad de amasado? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar periodicidad, ensayos realizados y fecha de última comprobación: |  |  |

COMENTARIOS

# DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.  HORMIGÓN Y MATERIALES CONSTITUYENTES

EHE Art. 79.3. Conformidad de los productos El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas cumplen lo exigido en el proyecto. En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en esta Instrucción. En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de acuerdo con 79.3.1, b) en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 79.3.2 y, c) en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 79.3.3. El capítulo XVI de esta Instrucción recoge unos criterios para comprobar la conformidad con esta Instrucción de los productos que se reciben en la obra. Análogamente, también recoge los criterios para la comprobación, en su caso, de la conformidad antes de su transformación, de los productos que pueden ser empleados para la elaboración de aquéllos. La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos. En el caso de hormigones con áridos reciclados, hormigones con áridos ligeros u hormigones autocompactantes, la comprobación de la conformidad puede realizarse conforme a los criterios complementarios recogidos en los Anejos nº 15, 16 y 17, respectivamente.

## DOCUMENTACIÓN DE LOS HORMIGONES

EHE Art. 86.4.1. Comprobación documental previa al suministro Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 79.3.1, que sea aplicable al hormigón, en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido según el Anejo nº 19, el Suministrador, o en su caso el Constructor, deberá presentar a la Dirección Facultativa una copia compulsada por persona física con representación suficiente del certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo nº 22, así como del resto de los ensayos previos y característicos, en su caso, que sea emitido por un laboratorio de control de los contemplados en 78.2.2, con una antigüedad máxima de seis meses. EHE Art. 86.6. Certificado del hormigón suministrado Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en EHE Anejo nº 21.

| HORMIGÓN TIPO | REQUIERE CEMENTO ESPECIAL (*) |  | REQUIERE ÁRIDOS ESPECIALES (**) |  | REQUIERE ENSAYO DE PENETRACIÓN DE AGUA (***) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

(*) Por ejemplo cementos sulforresistentes.

(**) Por ejemplo áridos que cumplan el ensayo de resistencia a las disoluciones de sulfatos.

(***) Ensayo obligatorio para los ambientes III, IV y los que tienen clase específica.

A continuación indicar las dosificaciones de los hormigones que se emplearan en obra, dosificaciones indicadas en los certificados de dosificación que se adjuntarán en el anexo 1 de este informe

| HORMIGÓN TIPO | CONTENIDO DE CEMENTO (Kg/m3) | RELACIÓN A/C | RESISTENCIA A COMPRESIÓN. fc, dosif | ENSAYO DE PENETRACIÓN (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zm | Z3 | Tm | T3 |

(*) Para los hormigones para los que está obligada esta característica.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Responder a las siguientes preguntas en cuanto a tipos de hormigón previstos de suministrar a obra |  |  |
| ¿Se dispone de distintivo de calidad oficialmente reconocido? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar para que tipos de hormigón: |  |  |
| ¿Se dispone de otros distintivos de calidad de carácter voluntario? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar para que tipos de hormigón: |  |  |
| ¿Se dispone de experiencia previa en obras similares con todos los tipos de hormigón? |  |  |
| En caso negativo, ¿Se dispone de ensayos previos y ensayos característicos de resistencia? |  |  |
| ¿Se dispone de ensayos característicos de dosificación? |  |  |
| ¿Coinciden los datos incluidos en las recetas de dosificación con los certificados de ensayos característicos de dosificación? |  |  |
| ¿El contenido mínimo de cemento cumple lo exigido por la EHE para este tipo de hormigón? |  |  |
| ¿La relación agua cemento, A/C, cumple lo exigido por la EHE para este tipo de hormigón? |  |  |
| ¿La resistencia de dosificación cumple lo exigido por la EHE para este tipo de hormigón? |  |  |
| ¿Se incluyen los ensayos de profundidad de penetración de agua en los hormigones con la clase de exposición ambiental que así lo requieren? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar para que tipos de hormigón: |  |  |
| En su caso, ¿Los resultados del ensayo de penetración cumplen lo exigido por la EHE para este tipo de hormigón? |  |  |
| ¿Se dispone de modelo para certificado de garantía final del suministro de hormigón según EHE Anejo 21 apartado 3.1? |  |  |

Adjuntar en el ANEXO 1 la siguiente documentación:

- Certificado del Distintivo Oficialmente Reconocido

- Certificado de otros Distintivos de carácter voluntario

- Las recetas de dosificación de cada tipo de hormigón que se empleará en la obra.

- Ensayos previos (si no hay experiencia previa del empleo de hormigones con los materiales y dosificación previstos en la obra) o  documentación acreditativa de experiencia previa de utilización de los tipos de hormigón a suministrar a obra.

- Ensayos característicos de resistencia (en caso de no disponer de experiencia previa de utilización)

- Los certificados de dosificación de cada tipo de hormigón que se empleará en la obra (con una antigüedad inferior a 6 meses).

- Modelo de Certificado de garantía final del suministro de hormigón.

COMENTARIOS

## CEMENTO

La central deberá atenerse a lo dispuesto en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) y a la Orden de 3 de abril de 2001 sobre la entrada en vigor del Marcado CE de los cementos comunes. - Documentación y etiquetado en cementos sujetos al marcado CE. 1 Albarán. 2 Certificado CE de conformidad. 3 Declaración CE de conformidad. 4 Etiquetado correspondiente al marcado CE. - Documentación y etiquetado en cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 1 Albarán. 2 Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios. 3 Etiquetado. En ambos casos, el albarán que acompaña al suministro debe de incluir la siguiente información: 1) Número de referencia del pedido. 2) Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 3) Identificación del fabricante y de la empresa de suministro, 4) Designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente Instrucción. 5) Cantidad que se suministra. 6) En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE o Contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios, para el caso de cementos nos sujetos a marcado CE 7) Fecha de suministro. 8) Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). En previsión de que el Responsable de Recepción de la central pudiera considerar necesario realizar ensayos, por haberse obtenido resultados no conformes en la revisión documental o por haber detectado defectos en el uso de los cementos procedentes de remesas anteriores, se podrá proceder a la comprobación del tipo y clase de cemento, así como sus características químicas, físicas y mecánicas, mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Para los cementos sujetos a marcado CE |  |  |
| Indicar si se dispone de la siguiente documentación: |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Declaración de conformidad |  |  |
| - Etiquetado correspondiente al marcado CE |  |  |
| Para los cementos sujetos a sujetos al Real Decreto 1313/1988. |  |  |
| Indicar si se dispone de la siguiente documentación: |  |  |
| - Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios. |  |  |
| - Etiquetado |  |  |
| ¿Acompaña a cada partida un certificado de análisis? |  |  |
| ¿Se guarda muestra de cada partida de cementos? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación donde se guardan y durante cuanto tiempo: |  |  |

COMENTARIOS

## AGUA

Según EHE Art. 85.5, si el agua utilizada para la fabricación del hormigón no es agua potable procedente de la red de suministro, se realizarán los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en el Art. 78.2.2.1, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el artículo 27º con una periodicidad semestral.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Indicar procedencia/s del agua utilizada para el amasado del hormigón |  |  |
| - Red de abastecimiento de agua potable |  |  |
| - Pozo propiedad o ajeno a planta |  |  |
| - Suministro en cisternas |  |  |
| - Agua reciclada procedente del lavado de las cubas |  |  |
| ¿Se realizan ensayos del agua/s utilizadas para amasado? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar procedencia de las aguas de las que se dispone ensayos: |  |  |
| ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características? | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952) |  |  |
| - Contenido en sustancias disueltas (UNE 83957) |  |  |
| - Contenido en sulfatos, expresados en SO4= (UNE 83956) |  |  |
| - Contenido en ión cloruro, Cl- (UNE 7178) |  |  |
| - Hidratos de carbono (UNE 7132) |  |  |
| - Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) |  |  |
| En el caso de utilizarse aguas recicladas |  |  |
| - Densidad del agua reciclada |  |  |
| - Densidad del agua total |  |  |

COMENTARIOS

## ÁRIDOS

Según EHE Art. 85.2. Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de esta Instrucción. En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 que demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de esta Instrucción, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Los áridos empleados en la fabricación del hormigón, disponen de marcado CE? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar si se dispone de la siguiente documentación: |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Declaración de conformidad |  |  |
| - Certificado de control de producción por Entidad Notificada |  |  |
| ¿Se dispone de albarán de suministro de las diferentes remesas de áridos? |  |  |
| Comprobar sobre el albarán de suministro si se indican los siguientes datos: |  |  |
| - Identificación del suministrador |  |  |
| - Número del certificado de marcado CE, o en su caso, indicación de autoconsumo |  |  |
| - Número de serie de la hoja de suministro |  |  |
| - Nombre de la cantera |  |  |
| - Identificación del destinatario del suministro |  |  |
| - Fecha de entrega |  |  |
| - Cantidad de árido suministrado |  |  |
| - Designación del árido según se especifica en EHE apartado 28.2 |  |  |
| - Identificación del lugar de suministro |  |  |
| ¿Se dispone de certificado de ensayos de los diferentes suministros de áridos? |  |  |
| ¿Se realizan ensayos de autocontrol de áridos? |  |  |
| ¿Existe registro de ensayos por procedencias? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características |  |  |
| - Árido grueso | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Granulometría (UNE EN 933-1) |  |  |
| - Índice de lajas (UNE EN 933-3) |  |  |
| - Desgaste Los Ángeles (UNE EN 1097-2) |  |  |
| - Absorción de agua (UNE EN 1097-6) |  |  |
| - Ensayo de sulfato de magnesio (UNE-EN 1367-2) |  |  |
| - Contaminantes orgánicos ligeros (UNE-EN 1744-1, Apar. 14.2) |  |  |
| - Contenido total en azufre (UNE-EN 1744-1, Apar. 11) |  |  |
| - Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1, Apar. 12) |  |  |
| - Cloruros solubles en agua (UNE-EN 1744-1, Apar. 7) |  |  |
| - Reactividad álcali-silice o alcali-silicato (UNE 146508EX) |  |  |
| - Reactividad álcali-carbonato (UNE 146507-2EX) |  |  |
| - Árido fino | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Granulometría (UNE EN 933-1) |  |  |
| - Equivalente de arena SE4 (UNE EN 933-8 Anexo A) |  |  |
| - Azul de metileno (Anexo A de la UNE EN 933-9) |  |  |
| - Absorción de agua (UNE EN 1097-6) |  |  |
| - Contaminantes orgánicos ligeros (UNE-EN 1744-1, Apar. 14.2) |  |  |
| - Materia orgánica (UNE-EN 1744-1, Apar. 15.1) |  |  |
| - Contenido total en azufre (UNE-EN 1744-1, Apar. 11) |  |  |
| - Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1, Apar. 12) |  |  |
| - Cloruros solubles en agua (UNE-EN 1744-1, Apar. 7) |  |  |
| - Reactividad álcali-silice o alcali-silicato (UNE 146508EX) |  |  |
| - Reactividad álcali-carbonato (UNE 146507-2EX) |  |  |

COMENTARIOS

## ADITIVOS

EHE Art. 85.3 Aditivos. La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el artículo 29º de la EHE-08. En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, la central deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08 que demuestre la conformidad del aditivo a las especificaciones del artículo 29º de la instrucción EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido para los aditivos con marcado CE en la norma UNE-EN 934-2

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Está prevista la utilización de aditivos en la fabricación de los hormigones suministrados a obra? |  |  |
| ¿Los aditivos empleados en la fabricación del hormigón, disponen de marcado CE? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar si se dispone de la siguiente documentación: |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Declaración de conformidad |  |  |
| - Certificado de control de producción por Entidad Notificada |  |  |
| ¿Se dispone de albarán de suministro de las diferentes remesas de aditivos? |  |  |
| Comprobar sobre el albarán de suministro si se indican los siguientes datos: |  |  |
| - Identificación del suministrador |  |  |
| - Número del certificado de marcado CE |  |  |
| - Número de serie de la hoja de suministro |  |  |
| - Identificación del destinatario del suministro |  |  |
| - Fecha de entrega |  |  |
| - Cantidad de aditivo suministrada |  |  |
| - Designación del aditivo según se especifica en EHE apartado 29.2 |  |  |
| - Identificación del lugar de suministro |  |  |
| ¿Se dispone de certificado de ensayos de los diferentes suministros de aditivo? |  |  |
| En el caso de aditivos no sujetos a marcado CE ¿Se dispone de certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses? |  |  |

COMENTARIOS

## ADICIONES

EHE Art. 85.4 Adiciones. La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 30º de esta Instrucción.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Está prevista la utilización de adiciones en la fabricación de los hormigones suministrados a obra? |  |  |
| ¿Las adiciones empleados en la fabricación del hormigón, disponen de marcado CE? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar si se dispone de la siguiente documentación: |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Declaración de conformidad |  |  |
| - Certificado de control de producción por Entidad Notificada |  |  |
| Lo indicado en la documentación del marcado CE, ¿Cumple con las especificaciones contempladas en el proyecto y en EHE Art. 30? |  |  |
| ¿Se dispone de albarán de suministro de las diferentes remesas de adiciones? |  |  |
| Comprobar sobre el albarán de suministro si se indican los siguientes datos: |  |  |
| - Identificación del suministrador |  |  |
| - Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes |  |  |
| - Número de serie de la hoja de suministro |  |  |
| - Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes |  |  |
| - Identificación del destinatario del suministro |  |  |
| - Fecha de entrega |  |  |
| - Cantidad de adiciones suministrada |  |  |
| - Designación de la adición según se especifica en EHE apartado 30 |  |  |
| - Identificación del lugar de suministro |  |  |
| ¿Se dispone de certificado de ensayos de los diferentes suministros de adiciones? |  |  |
| Lo indicado en los certificados de ensayo, ¿Cumple con las especificaciones contempladas en el proyecto y en EHE Art. 30? |  |  |

COMENTARIOS

## CONTROL DE PRODUCCIÓN DEL hormigón

EHE Art. 71.2.5. Control de producción Las centrales de hormigón preparado deberán tener implantado un sistema de control de producción que contemple la totalidad de los procesos que se lleven a cabo en las mismas y de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación vigente que sea de aplicación. ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 4.3 Registro de ensayos del hormigón.- Existirá para cada central, un registro de los valores de la consistencia del hormigón fresco y de la resistencia a la compresión, destinado a anotar los resultados de cuantos ensayos se realicen. El mínimo de datos que figurarán en el registro de ensayos serán los siguientes: - Nombre de la empresa. - Identidad de la central de hormigón. - Fecha de fabricación de las probetas. - Clave de identificación de las probetas. - Designación del hormigón, de acuerdo con lo indicado en EHE. - Valor de la consistencia obtenida. - Valor de la rotura de la probeta en N/mm2. - Valor del resultado. La resistencia del hormigón a compresión se refiere a la resistencia de unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en número igual o superior a 2, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de veintiocho días de edad, fabricadas a partir de la amasada. A efectos de asegurar la uniformidad de la fabricación y ensayos de probetas el recorrido relativo de un grupo de tres probetas (diferencia del mayor resultado con el menor, dividida por el valor medio) tomadas de la misma muestra no deberá exceder del 20 por 100. En el caso de dos probetas el recorrido relativo no superará el 13 por 100. Se obtendrá en cada central un resultado por cada 300 metros cúbicos de hormigón especificado por cada resistencia o, al menos, uno por semana. Se hace mención a esta Orden ya que es la que continua en vigor, sin embargo, en las tablas que aparecen a continuación, se indican las normas de ensayo recogidas en la vigente EHE.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de un sistema de control de producción documentado? |  |  |
| ¿Se realizan ensayos de consistencia del hormigón fresco y resistencia a compresión? |  |  |
| ¿Se realizan ensayos de penetración del agua bajo presión? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar sobre que tipos de hormigón se comprueba la penetración de agua bajo presión: |  |  |
| ¿Se dispone de un laboratorio propio para la realización de ensayos? |  |  |
| ¿Se realizan adicionalmente ensayos de contraste con otro laboratorio subcontratado? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar frecuencia: |  |  |
| ¿Se dispone de un registro de ensayos de control del hormigón fabricado? |  |  |
| En caso afirmativo, responder si el registro contiene los siguientes datos: |  |  |
| - Nombre de la empresa. |  |  |
| - Identidad de la central de hormigón. |  |  |
| - Fecha de fabricación de las probetas. |  |  |
| - Clave de identificación de las probetas. |  |  |
| - Designación del hormigón, de acuerdo con lo indicado en EHE |  |  |
| - Valor de la consistencia obtenida |  |  |
| - Valor individual de la rotura de la probeta en N/mm2. |  |  |
| - Valor medio de los resultados de rotura. |  |  |
| Indicar con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características: | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento (UNE-EN 12350-2) |  |  |
| - Resistencia a compresión a la edad de 7 días (UNE EN 12390-3) sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2 |  |  |
| - Resistencia a compresión a la edad de 28 días (UNE EN 12390-3) sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2 |  |  |
| - Profundidad de penetración de agua bajo presión (UNE EN 12390-8) |  |  |
| En caso afirmativo, indicar sobre que tipos de hormigón se comprueba la penetración de agua bajo presión: |  |  |

COMENTARIOS

# DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO (ANEXO 3)

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se acompaña cada entrega de hormigón con su correspondiente albarán? |  |  |
| Comprobar sobre el albarán de suministro si se indican los siguientes datos: |  |  |
| - Identificación del suministrador |  |  |
| - Número de serie de la hoja de suministro |  |  |
| - Nombre de la central de hormigón |  |  |
| - Identificación del destinatario del suministro |  |  |
| - Fecha y hora de entrega |  |  |
| - Cantidad de hormigón suministrada |  |  |
| - Designación del hormigón según se especifica en EHE apartado 29.2, debiendo indicar siempre la resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser expuesto. |  |  |
| - Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos, - tipo y contenido de cemento, - relación agua/cemento, - contenido en adiciones, en su caso - tipo y cantidad de aditivos |  |  |
| - Identificación del lugar de suministro |  |  |
| - Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados |  |  |
| - Identificación del camión que transporta el hormigón |  |  |
| - Hora límite de uso del hormigón |  |  |

COMENTARIOS

# SISTEMAS DE  GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES

Se relaciona en este apartado los sistemas de calidad, acreditaciones, sellos, homologaciones, etc, que posea la planta. En el caso de que la planta dispusiese de alguna de estas certificaciones voluntarias, se deberá aportar el certificado que se adjuntará en el anexo 6 de este informe.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene sistema de calidad? |  |  |
| En caso afirmativo, ¿Cuál? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Está certificada? |  |  |
| En caso afirmativo, ¿Por qué organismo? |  |  |

Relacionar otros sistemas, acreditaciones, sellos, homologaciones etc., que posea

# RESULTADO DE LA INSPECCION

Indicar a continuación las desviaciones detectadas, a juicio del equipo inspector.

# COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU CASO)

En el caso de ser necesarias hojas adicionales de comentarios, se incluirán a continuación de esta

FIRMAS

Según sea inspección de Producción o Recepción, firma el Contratista y Laboratorio de Autocontrol, o Dirección de Obra y Laboratorio de Recepción

A-EQUIPO INSPECTOR

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

B-OTROS ASISTENTES (EN SU CASO)

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

ANEXO 1

DOCUMENTACIÓN PREVIA DE LOS TIPOS DE HORMIGÓN PREVISTOS DE SUMINISTRAR A OBRA

- Certificado del Distintivo Oficialmente Reconocido

- Certificado de otros Distintivos de carácter voluntario

- Ensayos previos (si no hay experiencia previa del empleo de hormigones con los materiales y dosificación previstos en la obra) o  documentación acreditativa de experiencia previa de utilización de los tipos de hormigón a suministrar a obra.

- Ensayos característicos de resistencia (en caso de no disponer de experiencia previa de utilización)

- Los certificados de dosificación de cada tipo de hormigón que se empleará en la obra (con una antigüedad inferior a 6 meses).

- Modelo de Certificado de garantía final del suministro de hormigón.

ANEXO 2

INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN

ANEXO 2.1

CAPACIDAD Y PRECISIÓN DE LOS MEDIDORES

- Informes de tarado de básculas y medidores

DATOS DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES

(En el caso de existir más de una instalación de dosificación, se repetirá esta tabla para cada una indicando la identificación de la misma)

|  | CAPACIDAD MÁXIMA | PRECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| BÁSCULA DE ÁRIDOS(1) | (kg) | (kg) |
| BÁSCULA DE CEMENTO | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE AGUA (Volumen) | (L) | (L) |
| MEDIDOR DE AGUA (Peso) | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Volumen) | (L) | (L) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Peso) | (kg) | (kg) |

(1) Si existen básculas para cada tipo de árido se insertará una fila para cada báscula y se identificará a que tipo de árido corresponde.

COMENTARIOS

ANEXO 2.2

Verificación sobre amasada/s de prueba

AMASADA DE PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN

(En el caso de existir más de una instalación de dosificación, se repetirá esta tabla para cada una indicando la identificación de la misma)

| MATERIAL | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD MEDIDA | DESVIACIÓN (%) | TOLERANCIA (%) Según EHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ARIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ARIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ARIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ARIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ARIDO TOTAL | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| CEMENTO | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| ADICIONES | (Kg) | (Kg) |  | 3 |
| AGUA |  |  |  | 1 |
| ADITIVOS |  |  |  | 5 |

COMENTARIOS

ANEXO 3

EJEMPLAR DE ALBARÁN DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN

ANEXO 4

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS MATERIALES CONSTITUYENTES

- Certificados de los suministradores

- Albaranes de los suministradores.

- Resumen de ensayos de autocontrol (en su caso)

ANEXO 5

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS

- Certificado emitido por el Organismo Certificador.